Technical Information

#### Dynacoat полиестерен кит MultiFill

Описание:                                                                                     Комплект от 2 части - полиестерен кит MultiFill и втвърдител за запълване на вдлъбнатини и повърхностни неравности. Подходящ е за стоманени, поцинковани и алуминиеви покрития.

Продукт и добавки:	Dynаcoat полиестерен кит Multifill

Втвърдител

Основни суровини:		кит Multifill: полиестерни смоли.

Втвърдител:пероксид.

Подходящи повърхности:	Стоманени повърхности,

Поцинкована стомана ,

Алуминий,

Забележка: Не нанасяйте кит Multifill върху термопластични акрилни покрития, грундове и основи на водна основа.

Подготовка на повърхността:	:

Обезмаслете и изшлайфайте с шкурка P80

Поцинкована стомана:

Обезмаслете и шлайфайте с шкурка P180.

Алуминий:

Обезмаслете и шлайфайте с шкурка P180

Съществуващи покрития:

Шлайфайте с шкурка P80-P180.

Съотношение на смесване:	Спрямо теглото:

100  части кит Multifill

2 части втвърдител

Забележка: Не прибавяйте повече втвърдител,отколкото е обозначено. Смесете напълно за добиване на еднообразна по цвят смес.

Срок на годност

след смесване:			След смесване - 5-8 минути при  20°C

Почистване на

оборудването:	С целулозен разредител (в рамките на срока на годност след смесване)

Време за съхнене:					   20°C                     40°C

Съхенене:			15-20 мин.	10 мин.

Ако температурата на съхнене е изкуствено завишена,  тя не  трябва да надшишава 70°C , с цел да се предотврати напукване, издуване или загуба на адхезия.

Препоръчителни шкурки:	За сухо шлайфане – ръчно или механично :шкурки  P80-180

Следващи покрития:	Всички видове основи.

Разфасовки:	1 л.  = 1.8 kg

Цвят:	Бежов

Shelf life:	Putty Multifill:   12 months at 20°C

Hardener : 12 months at 20°C

100:2

поли GA

Втвърдител

5-8 мин.

P80

P180

Akripol  основи

40.6

Техника за безопасност :

Само за професионална употреба.Моля, а повече специфична информация  прочетете етикетите и документацията за безопасност . Потребителят на продукта е длъжен да спазва националните стандарти за безопасност на труда и изискванията за отстраняване на отпадъците.

Точка на запалване: кит Multifill                   >21ºC               Втвърдител:  >21ºC