Dyna полиестерен шприц-кит

|  | 100 части Dynacoat полиест. шприц-кит 2 части Втвърдител |  | 1,8-2,0 мм. 2 -3 атм. | 3 часа при 20ºC | P180 -320 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Описание:

Двукомпонентен полиестерен шприц-кит за запъване на дефекти по повърхността на автомобилни детайли.

Основни суровини:

Dynacoat полиестерен шприц-кит:	полиестерна смола

Втвърдител:				пероксид

Срок на годност след смесване:

2-2,5 часа при 20ºC

Процес на нанасяне:

Може да се нанасят от един до няколко отделни слоя без време за съхнене между ръцете.

Дебелина на слоя:

Приблизително. 100 q.m. на слой.

Срок на годност:

Dynacoat полиестерен шприц-кит:	8 месеца

Втвърдител:				8 месеца

Разфасовки:

Dynacoat полиестерен шприц-кит:	0,8 л.

Втвърдител:				50 гр.

Техника за безопасност :

Само за професионална употреба.Моля, а повече специфична информация  прочетете етикетите и документацията за безопасност . Потребителят на продукта е длъжен да спазва националните стандарти за безопасност на труда и изискванията за отстраняване на отпадъците.