| ###### Описание |  |  |  | Еднокомпонентно, предназначено за смесителна машина, базисно покритие. Достъпна е широка гама от цветове, вкл. перли, металици и солид цветове. Специално разработена за боядисване на леки автомобили, но също може да се прилага и при боядисване на лекотоварни автомобили. Пълна гама от допълнителни материали прави продукта успешно използваем при различни видове работа, и при повечето видове приложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готов За Употреба (RFU) |  | Обърнете кутията обратно и разклатете два пъти |  | HVLP(гравитационен) 1.3-1.5 MM LVLP(гравитационен) 1.3-1.5 MM |  |  | 2x1 слой |  |  |  | Изсушете докато матира между всеки слой |  |  | 20 мин. 20C Преди лаково покритие |  |
| Лаково покритие: 2K HS Clear 420 2K HS Extra Clear 2K MS Clear |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### Продукт & допълнителни материали |  |
| --- | --- |
| #### Продукт | Акрилна дисперсия на водна основа |
| #### Разредители | - Lesonal Basecoat WB е готов за употреба |
|  | - С цел избягване на по-голям обем на пръскане при боядисване на по-големи обекти или при по-високи температури, може да бъде добавена деминерализирана вода до максимум 10%. |
|  | Забележка: Избягвайте контакт с органични разтворители. |
| #### Лаково покритие | 2 Компонентни лакови покрития |
|  | #### -Lesonal 2K MS Clear |
|  | #### -Lesonal 2K HS Extra Clear |
| #### Химична основа | Lesonal Basecoat WB – Физични изсушаващи биндери |

| Метод на приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повърхности | Lesonal Basecoat WB може да се прилага върху следните повърхности: -Всички налични съществуващи покрития -Lesonal 2K Primer Surfacer (с шлайфане) -Lesonal 2K Primer Surfacer (мокро-върху-мокро) -Lesonal 2K Filler 540 (с шлайфане) -Lesonal 2K Filler 540 (мокро-върху-мокро) -Lesonal 2K Epoxy primer -Lesonal 2K Sealer -Lesonal 2K HS Primer Filler -Lesonal 1K Primer Filler (само върху малки повърхности с 1K Primer Filler) -Lesonal 1K Plastics Primer (кутия & спрей) Забележка: Не нанасяйте директно върху 2K Etch Primer или други Wash Primers. |  |  |
| Подготовка на повърхността | Преди започване на шлайфането старателно почистете повърхността от всякакви маслени частици или намажете с Lesonal Degreaser WB. Нанесете последния използвайки две чисти кърпи, като триете с първата в едната посока и с втората в другата посока. Шлайфайте с P1000 водна или P500 суха. След завършване на шлайфането и непосредствено преди нанасянето на Basecoat WB, обезмаслете отново изцяло с Lesonal Degreaser WB. |  |  |
| Пропорция на смесване | Lesonal Basecoat WB е Готов за употреба |  |  |
| Смесване по формула | -Преди използването на тонер, обърнете кутията обратно и разклатете два пъти -Металик нюансите трябва да се разбъркат добре преди употреба -След измерване сместа трябва да се разбърка незабавно Забележка: -Не слагайте кутии с тонери на водна основа на смесителната машина! -Винаги използвайте цедка за боя |  |  |
| Вискозитет на пръскане | Когато формулата е забъркана, се постига точният вискозитет на пръскане. |  |  |
| Срок на годност след смесване | -перли и солид цветове: 3 месеца при 20C -металици, които не съдържат тонер 03: 1 седмица при 20C -металици, които съдържат тонер 03: 1 ден при 20C |  |  |
| Налягане при пръскане | Бояджийски пистолет | Дюза | Налягане |
|  | HVLP Гравитационен | 1.3-1.5 mm | 0,7 bar (при капачката) |
|  | LVLP (HR) Гравитационен | 1.3-1.5 mm | 2-2.5 bar (при въздушния отвор) |
|  | Конвенционален гравитационен | 1.3-1.5 mm | 3-4 bar (при въздушния отвор) |
| Техника на нанасяне | Металици и перли: - Нанесете един единичен слой (100%). Изчакайте докато слоят изсъхне напълно (матира). - Нанесете последващ по-тънък слой (80%), повторете до получаване на покритие. - При получаване на покритие, завършете с капков слой (20%) като намалите работното налягане с 0,5 до 1 bar при въздушния отвор и увеличите разстоянието между бояджийския пистолет и обекта. |  |  |
|  | Солид цветове: - Нанесете един пълен единичен слой (100%). Изчакайте докато слоят изсъхне напълно (матира). - Нанесете следващ единичен слой (100%) и отново изчакайте да матира, повторете до получаване на покритие, капков слой не е необходим при солид цветовете. |  |  |
|  | Частични поправки с Lesonal Basecoat WB: При частични поправки използвайте по-ниско налягане за пръскане на тънки слоеве до получаване на покритие. Изчакайте слоевете да матират, след това преливайте добре отвъд ръбовете на предходните покрития. |  |  |
|  | Времето за работа може да бъде намалено чрез увеличаване скоростта на въздуха, използвайки обдухващи изсушителни системи. |  |  |
|  | Забележка-При частична поправка не е необходимо да се обезпрашава между слоевете. -При нанасяне на чист Basecoat WB цвят металик, винаги добавяйте Basecoat WB тонер 02 в пропорция на смесване 1:4 -Почистете бояджийския пистолет с Lesonal Guncleaner WB непосредствено след употреба. |  |  |
|  | Съвети при частични поправки -Нанесете пълен слой чист 02 като първи слой за по-добра ориентация на металика -При металици 50% чист 02 може да бъде добавен към завършващия капков слой -Не нанасяйте върху дебели слоеве при частична поправка |  |  |
| Методи за изсушаване | Намаляване на времето за изчакване между слоевете може да се постигне чрез: -увеличаване на скоростта на въздуха, използвайки обдухващи изсушителни системи, преносими или вградени в бояджийската камера -загряване на въздуха (моля попитайте Вашия дистрибутор) |  |  |
| Дебелина на слоя | 10-25 m като цяло Общата дебелина на сухия слой никога не трябва да превишава 30 m |  |  |
| Почистване на оборудването | Използвайте Lesonal guncleaner WB за почистване на бояджийския пистолет Не използвайте разредител с основа разтворител за почистване на пистолета |  |  |
| Следващи покрития | 20 минути 20ºC (или 15 мин. 25ºC) след матиране на последния слой, върху Lesonal Basecoat WB могат да бъдат нанесени следните лакови покрития: - Lesonal 2K Premium Clear - Lesonal 2k HS Clear 420 - Lesonal 2K HS Extra Clear |  |  |
| Теоретична разходна норма в Ltr/m2 | 6-7 m2/ltr при дебелина на слоя 20 микрона (при теоретична ефикасност на трансфера 70%) Забележка: Практическата разходна норма зависи от много фактори като: формата на елемента,грапавостта на повърхността, методите на нанасяне и условията |  |  |
| Вискозитет | 25-35 сек. DIN купа #4 при 20C |  |  |
| VOC | Измерени според ISO 11890-1: 320 g/ltr |  |  |
| Опаковки | 500 ml и 1 ltr кутии |  |  |
| #### Срок на годност | Basecoat WB MM тонери: 48 месеца при 20˚C Без MM тонери: 14, 55: 12 месеца при 20˚C 2, 12, 32, 48, 49, 53, 63, 65, 66, 73, 81, 82, 86, 131: 18 месеца при 20˚C 3, 11, 34, 41, 54, 61, 72, 75, 84, 90X, 91X, 92X, 93X, 94X, 295P: 24 месеца при 20˚C 22, 23, 37, 46, 52, 62, 190CH, 190M, 191M, 192M, 193M, 194M, 195M: 36 месеца при 20˚C |  |  |
| Срок на годност след отваряне | След смесване на цветовата формула: Mеталици без тонер 03: 1 седмица (с готова разбъркана добавка: 3 месеца) Meталици с тонер 03: 1 ден (с готова разбъркана добавка: 3 месеца) Всички останали забъркани цветове: 3 месеца |  |  |

| Обяснение на batch- номера |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пример: 022 2 168 041 |  |
|  | 022 | Производствен завод |
|  | 2 | Година на производство |
|  | 168 | Ден на производство |
|  | 041 | Номер на кутията, произведена същия ден |
| Tранспорт | Lesonal Basecoat WB трябва да бъде транспортиран и съхраняван при температура от 5 до 35C. Пазете далеч от студ |  |
| Условия за безопасност : Този продукт е предназначен само за професионална употреба. За повече информация погледнете етикетите на кутията и Таблиците за безопасността на материала. Използващите този продукт трябва да се съобразяват националните закони, отнасящи се до изискванията за безопасност. Горната информация е предоставена в помощ, но без гаранция за крайния резултат, който зависи от начина на използване, който е извън нашия контрол. |  |  |