| ###### Описание |  |  |  | Двукомпонентен прозрачен матиращ лак за нанасяне върху сухи акрилни покрития или базови покрития. При нанасяне в комбинация с 2K MS Clear/ 2K HS Extra Clear, всякакъв матиращ ефект може да бъде постигнат с цел намаляване нивото на блясък върху пластмасови автомобилни части. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 : 2 : 0.5 Matting Clear смес MS/HS Hardener Multi Thinner |  | A |  | 18 - 20 sec DIN 4 |  | HVLP / LVLP / HR(гравитационен) 1.3-1.5 MM |  |  | 1 x 1 |  |  | 5 - 10 мин. |
| 1x1 |  | 5 мин. |  | 8 часа 20 C 20 мин. 60 C |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### Продукт и добавки |  |
| --- | --- |
| #### Продукт | Lesonal 2K MS Matting Clear за употреба заедно с Lesonal 2K MS Clear / Lesonal 2K HS Extra Clear |
| #### Добавки | Lesonal MS/HS Hardeners Lesonal Multi Thinners |
| #### Химична основа | • 2K MS Matting Clear – полиестерни смоли • MS/HS Hardeners – полиизоцианатни смоли |

| Метод на употреба |  |
| --- | --- |
| Повърхности | Правилно нанесено и третирано (със съответното време за изчакване между ръцете) 1K базово покритие или сухо акрилно/ лаково покритие. |

|  | Подготовка на повърхността |  |  |  | Първо обезмаслете съществуващите покрития с Lesonal Degreaser и шлайфайте със Scotch Brite тип S (Сив) Ultra fine или P 500. Отново обезмаслете. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропорция на смесване: |  |  |  | Следните нива на блясък могат да бъдат постигнати чрез смесване на 2K MS Matting Clear с 2K MS или 2K HS Clear. Tази таблица може да се използва като указание за получаване на различни нива на блясък (или използвайте Lesonal Plastic Part Structure & Gloss swatch): |  |  |  |  |  |
|  | Забележка: |  |  |  | Препоръчително е да се пръсне тестови детайл с цел да се провери полученото ниво на блясък, тъй като крайният резултат може да бъде повлиян от: a) дебелината на нанесения слой (хоризонтална/ вертикална) b) условията на съхнене |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропорция на смесване |  |  |  | Ниво на блясък |  |
|  |  |  |  |  | 100 % 2K MS Matting Clear 4 обемни части - 2K MS Matting Clear 1 обемни части - 2K MS(/HS Extra) Clear |  |  |  | 10-20 gu (= мат) 30 - 40 gu (= яйчена черупка) |  |
|  |  |  |  |  | 3 обемни части - 2K MS Matting Clear 2 обемни части - 2K MS(/HS Extra) Clear 1 обемни части - 2K MS Matting Clear 1 обемни части - 2K MS(/HS Extra) Clear 2 обемни части - 2K MS Matting Clear 3 обемни части - 2K MS(/HS Extra) Clear |  |  |  | 50 - 70 gu (= полу-блясък) 70 - 80 gu (=полу-блясък) 90 gu (= блясък) |  |
|  | Пропроция на смесване: (използвайки смесителна линия A) |  |  |  | След смесването на 2K MS Matting Clear с 2K MS(/HS Extra) Clear в желаното съотношение, разбъркайте добре сместа и прибавете втвърдител и разредител както следва: 5 обемни части - Смес 2K MS Matting Clear/2K MS Clear/2k HS Extra Clear 2 обемни части – MS/HS Hardener 0.5 обемни части - Multi Thinner |  |  |  |  |  |
|  | Вискозитет на пръскане: |  |  |  | При посочения начин на смесване се постига точния вискозитет на пръскане. 2K MS Clear: 18 - 20 sec DIN купа 4 при 20  C. 2K HS Extra Clear: 17 – 19 sec DIN купа 4 при 20° C |  |  |  |  |  |
|  | Срок на годност след смесване: |  |  |  | След смесване сместа трябва да се използва до 2 часа при 20  C. |  |  |  |  |  |
|  |  | Нанасяне Оборудване & пръскане |  |  | Пистолет |  |  | Размер на дюза | Работно налягане |  |
|  | Налягане: |  |  |  | HVLP гравитационен LVLP(HR) гравит-нен Конвенционален гравитационен |  |  | 1.3 - 1.5 mm 1.3 - 1.5 mm 1.2- 1.4 mm | 0.7 bar при капачката 2-2.5 bar при входа 3-4 bar at при входа |  |
|  | Техника на нанасяне: |  |  |  | Нанесете два единични неплътни слоя, изчакайте всеки да стане сух на пипане. Като цяло това ще отнеме около 5 - 10 мин. (Tова време ще бъде в голяма степен повлияно от комбинацията на използваните продукти и условията на нанасяне). |  |  |  |  |  |
|  | Почистване на оборудването: |  |  |  | Използвайте Multi Thinners или нитроцелулозен разредител преди да изтече срокът на годност след смесване. |  |  |  |  |  |
|  | Tеоретична разходна норма в ltr/m² |  |  |  | 10-12 m2 при дебелина на слоя 60 микрона (Практическата разходна норма зависи от много фактори като: формата на елемента,грапавостта на повърхността, методите и условията на нанасяне) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20  C | 60  C |  |
|  | Време за съхнене |  |  |  | Не полепва прах Не лепне Готово за обработка |  |  | 20 мин. 2 часа 8 часа | 5 мин. 10 мин. 20 мин. |  |
|  | #### Срок на годност |  |  |  | 4 години |  |  |  |  |  |
| Обяснение на batch- номера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пример: 022 2 168 041 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 022 |  | Производствен завод |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Година на производство |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 168 |  | Ден на производство |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 041 |  | Номер на кутията, произведена същия ден |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия за безопасност : Този продукт е предназначен само за професионална употреба. За повече информация погледнете етикетите на кутията и Таблиците за безопасността на материала. Използващите този продукт трябва да се съобразяват националните закони отнасящи се до изискванията забезопасност. Горната информация е предоставена в помощ, но без гаранция за крайния резултат, който зависи от начина на използване, който е извън нашия контрол. |  |  |  |  |  |  |  |